昆明理工大学2018年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2029               考试科目名称 ： 材料加工原理

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 简述单相合金凝固过程“成分过冷”的形成条件。固相中无扩散而液相中只有有限扩散条件下，“成分过冷”的判据是什么？怎样增大 “成分过冷”程度？（15分） - 铸件凝固方式包含哪些？简述铸件凝固方式的影响因素。应用凝固动态曲线如何判断铸件的凝固方式？（15分） - 铸件典型宏观凝固组织是由哪几部分构成的？它们的形成机理如何？（15分） - 请叙述焊接热循环对母材金属近缝区的组织有何影响？（15分） - 论述金属材料热塑性变形的机理，以及热塑性变形对金属材料组织和性能的影响。（20分） - 在以下研究方向中任选其一，综述其特点、关键技术、研究现状、发展趋势等。（20分） （1）材料加工工程计算机模拟； （2）金属半固态成形加工技术； （3）金属基复合材料； （4）耐磨材料； （5）3D打印及增材制造 （6）表面工程技术 （7）凝固新技术